**č. 8 Technická zpráva**

Specifikace litého povrch pavilonů slonů :  
 - jedná se o povrch s extrémní trvanlivostí a odolností – odolný zátěži 5t/dm2

- musí být litý na místě (nesmí být prefabrikovaný, skládání z dílů)

- Síla povrchu 30 mm  
- musí mít zdravotní atest nezávadnosti pro použití v interiérech

- omyvatelný a vodě nepropustný – vhodný pro mytí tlakovou vodou

- protiskluzový

Nutno doložit reference na povrch realizovaný v podobném prostoru a podobné zátěže.

Půdorys podlahy pavilon slonů



Specifikace opravy pavilonu opic - výběhy :

- jedná se o třívrstvou stěrku na bázi epoxidové pryskyřice, barevných křemičitých písků a uzavíracích polyuretanových laků

- podkladní barva RAL 7035

- barevné písky frakce 0,3 - 0,8, dekor tzv. "sůl a pepř"

poměr písků 8:1:1 (8 dílů přírodní, 1 díl černé, 1 díl bílé)

- uzavření zásypu EP lakem

- finální vrstva PU lakem (matným)

Specifikace opravy pavilonu lachtanů - bazén :  
- jedná se o exteriérovou čtyřvrstvou stěrku s požadavkem na UV odolnost a odolnost vůči soli

- výplně lokálních výtluků, spár a trhlin EP tmelem / plastmaltou

- obvodová ochranná plastmaltová hrázka

- barva se upřesní ve stavebním deníku